微电脑单柱拉力试验机

产品用途：

适用于塑料薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带、医用贴剂、保护膜、离型纸、橡胶、人造革、纸张纤维等产品的抗拉强度、剥离强度、变形率、拉断力、剥离力、开启力等性能测试。

应用领域：

胶带、汽车、陶瓷、复合材料、建筑、食品医疗设备、金属、纸张、包装、橡胶、纺织品、木材、通讯及各种异型材料

技术指标：

容量选择：50kg 100KG

测量精度：±0.5 %

解 析 度：1/200000

位移分辨率：0.01mm

试验速度：0～300 mm/min

采样速率：200HZ

有效行程：600 mm（测试行程需考虑上下夹具）

力量单位：kgf、gf、N、kN、lbf

应力单位：MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2

停机方式：上、下限安全设定，试件断点感测

结果输出：微型打印机

动    力：调速电机

选    配：拉力夹具（常规）

机台重量：约40 kg

电    源：1PH、AC220V、50/60Hz

6.2.1 开机后直接进入测试界面

在测试界面时的按钮响应:

- 按钮“上升” ：控制机器上升动作 ；

- 按钮“下降” ：控制机器下降动作 ；

- 按钮“测试” ：执行测试；

- 按钮“停止” ：上升下降过程中点击此按钮机器停止运行，测试过程中点击此按钮结束测试；

- 按钮“归零” ：将力、最大力、位移、变形等值归零；

- 按钮“回位” ：使机器回归到最近一次按下”归零”按钮时刻的位置，回位过程中可随时按“停止”按钮停机，并可再次按“回位”按钮继续回位；也可按“归零”按钮停机，但按“归零”按钮停机后再按“回位”按钮将不会再回位了，因为按下“归零”按钮时程序判断已回位完成，所以机器停止不再回位；

- 按钮“取点界面” ：弹出取点表格，可查看当前取点详细情况，如图所示；

- 按钮“点动界面” ：点击弹出点动界面，如图所示；

- 按钮“删除全部” ：删除全部测试结果；

- 按钮“删除” ：删除当前表格选中结果；

- 按钮“取点” ：测试过程中按此按钮执行手动取点；

- 按钮“升降速度” ：设置上升下降的速度；

- 按钮“打印” ：打印测试结果；

- 按钮“设置” ：进入测试前试样信息与测试方法设置界面；

- 按钮“力”，“最大力”，“位移”，“变形”： 点击此4按钮可以选择按钮的文本以切换实时显示所需要显示的项目，如下图。

6.2.2测试信息

1.测试方向 ：设置测试时机器的行走方向，有“上升”，“下降”可选；

2.测试速度 ：设置测试时机器的行走速度；

3.回位速度 ：设置机器回位时的行走速度；

4.停机条件 ：设置机器测试结束的停机条件，有“力量达到”，“变形达到”，“断点比率”可选，

当停机条件为“力量达到”：设置力量达到的值为1kgf，力保持时间达到的值为1min时，就是力量到1kg保持1min的“持压”或“持拉”功能，当设置力量达到的值为1kgf，力保持时间达到的值为0min时，就是测试中力量到1kg测试完成；力量达到减速系数：当力值达到设定力值乘以此系数时，开始减速（100%不减），减速最小系数：当减速速度达到最大速度乘以此系数时，停止减速，（如果最大速度乘以此系数大于或等于测试速度时，将以测试速度来减速，相当于不减速）；

当停机条件为“变形达到”：设置变形达到的值为50mm时，就是测试中变形到50mm测试完成；变形达到减速系数：当变形值达到设定变形值乘以此系数时，开始减速（100%不减），减速最小系数：当减速速度达到最大速度乘以此系数时，停止减速，（如果最大速度乘以此系数大于或等于测试速度时，将以测试速度来减速，相当于不减速）；

当停机条件为“断点比率”：设置断点比率的值为50%时，就是测试中的当前力值下降到最大力值的50%时判断为试样断裂，测试完成。

6.2.3辅助信息（1）

触摸蜂鸣：勾选打开触摸蜂鸣；

归零按键 ：选择测试主界面“归零”按钮的模式，有“全部归零”，“力归零”可选；

1.开始判断断点：进入测试当力值达到这个设置的条件值时，才判断停机条件中的断点比率，注意：此条件值一般设置为力值传感器量程的1%比较适合，设置太大会出现产品已经断裂机器都没结束测试还在运行的状况，也不能设置太小，设置太小当力值波动较大，且波动的力值达到设置的条件值时，就会出现机器刚一运行就停机的状况；

2.开始计变形：点击测试当力值达到这个设置的条件值时，才算进入测试，注意：此条件值如果设置为0的话，会出现还没接触到被测材料就算测试，很明显这样测出来的结果是错误的，此条件值也不宜设置过大，一般根据被测材料的材质设置为力值传感器量程的0.1%-1%之间比较适合；

3.滤波系数：设置滤波系数的值；

传感器（力通道）：选择力传感器的通道；

传感器（变形）：选择变形传感器，有“位移”，“橡胶伸长计（也叫大变形）”，“金属引伸计（也叫小变形）”可选；

方向（力量）：改变力值方向；

方向（变形）：改变变形方向；

方向（位移）：改变位移方向。

拉 力 机 配 置 清 单

| 编号 | 名称 |  | 地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 中国 | 广州赛特 |
| 2 | 滚珠丝杆 | 中国 | 台湾ABBS |
| 3 | 东元变频器 | 中国 | 台湾东元 |
| 4 | 三相步进电机 | 中国 | 台湾城邦 |
| 5 | 显示屏 | 中国 | 本厂（艾斯瑞） |
| 6 | 夹具一付 | 中国 | 本厂（艾斯瑞） |